Fragenkatalog Bauelemente

1.)Fotoätztechnik und Ätzverfahren

Auf einem Substrat sind schichtweise ein Kupferbelag, Fotolack und eine lichtempfindliche Schicht aufgetragen. Die zu ätzende Struktur wird auf diese Platte gelegt und mit UV-Licht belichtet.
Die lichtempfindliche Schicht, die nicht von der zu ätzenden Struktur bedeckt wird, verschwindet und legt die darunter liegende Kupferschicht frei. Anschließend wird die Platte in ein Ätzbad gelegt, bei der genau die freigelegte Kupferschicht bis auf das Substratmaterial entfernt wird. Dabei wird die noch von der Fotomaske bedeckte Fläche nicht angegriffen. Übrig bleibt die fertige Struktur.
Ätzverfahren: 1.Nasschemische Ätzung: isotroper ätzangriff ohne Vorzugsrichtung, Unterätzung der 
                                                                  Lackschicht. Für kleine Strukturen zu ungenau

- 2.Plasmaätzverfahren:        anisotroper mit ionisierten Gasmolekülen, die über elektrische
                                                                         Felder gerichtet werden. Auch kleinere Strukturen möglich.

2.)Reflowlöten

Reflowlöten wird bei der SMD-Bestückungstechnik (Surface Mounted Device) eingesetzt. Mittels  Siebdrucktechnik wird das Lot mit einem Rakel und einer Schablone auf die richtigen Stellen der Platine aufgebracht und die Bauteile werden darauf aufgesetzt. Anschliessend wird die Platine mit den noch losen Bauteilen durch einen Ofen geführt wobei das Lot aushärtet und dadurch die Teile festsitzen.

- 3.)Bondinduktivität eines 4mm Bonddrahtes. Xl bei 100 MHZ.

Bei ca. 2nH/mm ergeben sich 8nH. Xl  ist nach jwL ca. 5 Ohm.

4.)Klassifizieung von Bauelementen. Metadatenbasierte Suche. Metadatengruppen. Attribut-Dictionary

Elektrische Bauelemente werden in verschieden Bereichen eingesetzt, die vor allem in Hinsicht auf Einsetzbarkeit bei verschiedenen Temperaturen klassifiziert werden. 
1. industrieller Bereich:          0 bis 70 Grad
2. Erweitereiter ind. Bereich: -25 – 80 Grad
3. Militärischer Bereich:         -55-125 Grad 
Die in Brüssel ansässige Organisatuion Proelectron hat eine Norm für die Klassifizierung für Bauelemente festgelegt. Ein Code charakterisiert jedes Bauteil. Er besteht aus drei Teilen: Ein Buchstabe fürs Material,ein Buchstabe für die Funktion und die Kennzeichnung bestehend aus drei Ziffern oder einem Buchstaben und zwei Ziffern.( consumer-Bereich oder industrieller Bereich)

5.)Aufbau eines Datenblatts

1. Kurzbeschreibung  (Technologie,Typenbezeichnung,Hersteller..)
2. Gehäusedaten (Werkstoffe...)
3. mechanische Daten (Abmessungen...)
4. Nennwerte (Zahlen,Kennlinien)
5. typische Werte
6. Garantiewerte
7. Grenzwerte

6.)Temperaturaufgabe (siehe Blatt)

- 7.)Aufgabe zum logarithmischen Masstab

100 mW;  2,23 V

- 8.)Aufgabe zu FIT:

Gesamtausfallrate: 6,27 *10-9    Lebensdauer: 2,3 *106 oder 99185 Tage oder 271 Jahre

- 9.)AQL 

AQL = (Acceptable Quality Level). Ist der maximale Fehlerprozentsatz, den man bei einer Stichprobenprüfung als befrieigende Herstellerqualität ansehen kann.

10.)Widerstandsfarbcode

Widerstand hat einen roten und zwei Schwarze , sowie einen orangenen und einen Silbernen Ring.
Widerstandswert: 200K +- 10 %

- 11.)Normreihen

- 12.)Vor und Nachteile: Drahtwiderstand ( Kohleschichtwiderstand
      Vorteil Draht: 	bessere Toleranzen möglich , günstigerer Tempkoeffizient, höhere Maxtemperatur,

- Höhere Pmax 
       Nachteil Draht: kleiner Widerstandswertebereich, teuerer

- 13.)Vor und Nachteile Schichtwiderstand (HF) (  Kohleschichtwiderstand (Hybridtechnik)

Vorteil Schichtwiderstand: bessere Toleranzen, günstigerer Tempkoeff. , breiterer Tempbereich, belastbarer

- 14.)PTC-Widerstände (Einsatzbereich)   Positive Temperature Coefficient

Temperaturfühler, Thermostat, Stromstabilisierung

15.)Rauschleistungsdichte

- ELKO

Elektrolytkondensatoren haben als Dielekrikum eine dünne Oxidschicht.Dadurch ist es möglich kleine Kondensatoren mit grossen Kapazitäten zu bauen. Aluminium-Elkos bestehen aus einem Wickel von zwei Aluminiumbändern mit Papierzwischenlage.Ein Aluminiumband dient als Pluspol. Das papier ist mit einem Elektrolyten getränkt und bildet mit dem anderen Aluminiumband den Minuspol. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Elkos. 1. Aluminium-Elkos  und 2. Tantal-Folien Kondensatoren

- Kondensatoren: Vorteile eines Keramikkondensators gegenüber MK bzw. MP-Kondensatoren

Nachteil Keramik: Kleinere Nennspannung,

- Vorteil : kleine Kapazitätswerte, kleiner Verlustfaktor

- Impedanzverlauf eines Kondensators

Bei niedrigen Frequenzen ist ein Kondensator nur C und Serienwiderstand.
Bei hohen Frequenzen hat er noch eine Reiheninduktivität und eine Parallelkapazität

Zunächst kapazitives und ab einer bestimmten Frequenz induktives Verhalten.

19.)Induktivität einer Toroidspule: L=50*50*60 nH/N2 =0,15 mH

- Kenndaten eines Parrallelresonanzkreises mit L=100 uH , C=200pF , R=20K

Resonanzfrequenz f0: 1,12 MHZ  , Güte: 28,28 , Kennwiderstand Zk: 707 Ohm

- Halbleitermaterialien Si Ge , GaAs
Si hat einen höheren Bandabstand als Ge. Si ist daher weniger temperaturempfindlich und hat eine     geringere Eigenleitfähigkeit. GaAs hat den grössten Bandabstand und damit die geringste

Eigenleitfähigkeit. GaAs ist jedoch in der Herstellung sehr teuer und wird nur bei opto-elektronischen
       Schaltungen verwendet.         .

- Entstehung von Valenzband und Leitungsband

Der Begriff Valenzband stammt von den Valenzelektronen die in der Gitterstruktur der Atome die äussersten Schalen besetzen und mit geringem Energieaufwand vom Atom losgelöst werden können.
Majoritätsträger, die noch an das Atom gebunden sind befinden sich im Valenzband. Wenn sie losgelöst werden mit der Energie die grösser sein muss als der Badabstand werden sie in das Leitungsband gehoben, wo sie frei beweglich sind.

Das Ferminiveau liegt in etwa zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband und bestimmt den Übergang vom einen Energiezustand in den anderen.

- Unterschiede Halbleiter, Isolator und Leiter in Bezug auf das Bändermodell

Isolatoren haben einen sehr hohen Bandabstand. Typisch sind Werte um die 7,5 eV. Bei Temperaturen unter 5000 k tritt praktisch keine thermische Ionisation und damit keine Eigenleitung auf.
Bei Halbleitern ist der Bandabstand relativ klein. (1.11 – 3 eV)  Schon Zimmertemperatur genügt um Eigenleitfähigkeit zu erzielen. Isolator und Halbleier unterscheiden sich also nur in der Grösse des Bandabstandes. ( Bandabsatnd grösser 2,5-3 eV= Isolator)
Bei Leiern wie Metallen überlappen sich Valenz- und Leitungsand, sodass keine thermische Energie mehr nötig ist um Elektronen ins Leitungsband zu heben. Beim Metall liefert jedes Atom ein Elektron.
1023 Elektron pro ccm.

- Eigenleitung

Durch Zufuhr von thermischer Energie (Zimmertempertur ausreichend) lösen sich Elektron von den Atomen des Valenzbands und werden in das Leitungsband gehoben, wo sie sich frei bewegen können.
Es entsteht also ein Loch im Valenzband und ein Elektron im Leitungsband. Dies geschieht mehrfach und es gibt Elektronen, die von den Atomen wieder eingefangen werden. Bei konstanter Tempertur stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Geneation und Rekombination der Majoritätsträger ein und es gibt eine Eigenleitungsdichte.

- Elektronendichte und Löcherdichte bei Eigenleitung:

- Elektronendichte und Löcherdichte sind bei Eigenletung nach dem Massenwirkungsgesetz gleich gross.                   
        Es besteht ein Gleichgewicht.

- Was kennzeichnet die Diffusionskonstante:

- Mit der Diffusionskonstante kann man  die Diffusionsweglänge von Ladungsträgern im Halbleiter bestimmen. Dies entspricht der Ladungsträgerlebensdauer zwischen Generation und Rekombination.

- Ein thermisches Energiequant mit einer Energie grösser als die Bindungsenergie der Kristallstruktu trifft auf ein Valenzelektron. Das Valenzelektron löst sich vom Atom und verschwindet ins Leiungsband.

- Beim n-dotierten Halbleiter werden  Fremdatome (Donatoratome) in das Kristallgitter eingefügt, die nach der Bindung ein zusätzliches sehr schwach an den Atomrumpf gebundenes Elektron besitzen. Es genügt eine sehr geringe Energiezufuhr um es in das Leitungsband anzuheben. Neben den Elektronen die durch die Eigenleitung entstehen gibt es also noch diejenigen, die durch die Dotierung entstehen.

- Si: Eigenleitungsdichte bei 300 K: 1,5E10/ccm. Nach dem Massenwirkungsgesetz sind im ungestörten Halbleiter Elektronendichte und Löcherdichte gleich gross, gleich der Eigenleitungsdichte ni.

- nn*pn=ND *pn     Löcherdichte: 225   Elektronendichte: 10E18   ;  (= e * (n * ND

- Grundsätzlich lassen sich die Störstellen leichter ionisieren als die Si-Kristallatome. Bei niedrigen Temperaturen werden keine Atome ionisiert. Durch Zufuhr von geringer thermischer Energie lösen sich also zuerst die Majoritätsträger der Störstellenatome.

- Bei Si liegt im Temperaturbereich von 100 K bis 420 K Störstellenerschöpfung vor.In diesem temperaturbereich sind alle Störatome ionisiert und bei weiterer Temperaturzunahme dominiert die Eigenleitung.

- Am Übergang von P zu N- Material trifft eine hohe Löcherdichte auf eine hohe Elektronendichte was zu Rekombination führt. Das verschwinden der Majoritätsträger in das jeweils gegenüberliegende Halbleitergebiet hat aber das Hinterlassen von ionisierten Atomen zur Folge, was den Rekombinationsprozess zum Halten bringt. Es entsteht also am Übergang eine Verarmungszone, auch Raumladungszone genannt.

- Am Übergang von P zum N dotierten Halbleiter diffundieren jeweils die Majoritätsträger ( Elektronen aus 
       dem N-Gebiet und Löcher aus dem P-Gebiet ) in das Gebiet entgegengesetzter Dotierung, wo sie zu   
       Minoritätsträgern werden. Sie hinterlassen ortsfeste positiv geladene Donator- und Akzeptorionen. Es 
       entsteht dazwischen ein Elektrisches Feld der die Minoritätstrager erfasst und wieder zurrücktransportieren 
       will. Dagegen stehen weiter diffundierende Majoritätsträger. Es kommt zu einem Gleichgwicht. D.h.
       Feldstrom=Diffusionsstrom. Die Raumladungszone entsteht und „bleibt bei einer gewissen Breite stehen.“

- Siehe Blatt

- Siehe Blatt

- Siehe Blatt